聚合物水泥砂浆的保水增塑
聚合物水泥砂浆是由水泥、骨料和可以分散在 水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。聚合物水泥砂浆产品特点：防水抗渗效果好；粘结强度高，能与结构形成一体；抗腐蚀能力强，耐高湿、耐老化、抗冻性好；产品水性无毒，符合环保要求
通常聚合物水泥砂浆的添加剂一般会采用纤维素、胶粉、淀粉醚之类的传统材料。这样配制出来的砂浆成本较高，只能适用于外墙保温、彩色饰面、界面涂层、EPS线条、外墙腻子等附加值较高的薄抹灰砂浆系统。但薄抹灰砂浆在整个砂浆体系中占比较小，数量庞大的普通抹灰砂浆对聚合物添加剂也是有一定需求的，只是由于其附加值小添加剂也必须足够便宜。如何在极低的成本范围内配制好普通聚合物砂浆，这是本文主要讨论的问题。
首先从施工操作方面考虑，砂浆必须具备良好的和易性，而后才能谈到强度和抗裂。增加砂浆的塑性就能很好的改善砂浆和易性，这样的砂浆使用起来施工性就很好，搅拌、粉刷上墙、压平抹光都非常容易。另外塑形增强了以后，砂浆上墙后就不会流挂、下坠，从而减少了砂浆硬化后开裂、空鼓等质量通病的发生。
其次要做好砂浆的保水性能，水泥砂浆在凝固硬化过程中，如果失水太快就会出现起灰、掉粉、开裂、空鼓等一系列问题，所以保水对砂浆也是非常重要的。

最后对于特殊部位的砂浆要配置相应功能的聚合物添加剂，如面层砂浆要加点抗裂纤维；防水砂浆要加入适量的乳液，这样才能更好的保证该部位砂浆的功能性。

综上所述，配制低成本的聚合物砂浆，最根本的是要保证砂浆的塑形和保水性，至于柔韧性、高强度、高耐候、防水抗渗等特别要求，可以根据要求区别对待，配制特殊功能性的聚合物砂浆。在信息化非常发达的今天，所有原料的产品价格非常透明，同样聚合物砂浆的价格也大不如前。所以不能像以前那样按标准添加量使用胶粉、纤维素、淀粉醚等常规的高分子添加剂，可以将聚合物砂浆大致分为两大类，普通聚合物砂浆和特殊功能性聚合物砂浆。普通型的主要加入保水增塑的材料，特殊功能型的在普通型的基础上添加相应功能的高分子聚合物。按照这个思路整理了一些配方和施工方法，详见如下图表：

	普通聚合物水泥砂浆（每吨）

	
	非面层
	面层

	水泥
	100-400
	200-300


	砂、石粉等填料
	600-900
	700-800

	保水增塑剂
	0.5-1
	0.8-1.2

	抗裂纤维
	——
	0.5-1.5


	瓷砖粘接聚合物砂浆（每吨）

	
	高强型
	普通型

	水泥
	350公斤
	300公斤

	级配砂、石粉
	650公斤
	700公斤

	羟丙基甲基纤维素
	1.5公斤
	1.5公斤

	增塑保水剂
	1公斤
	1公斤

	SMF减水剂
	2公斤
	1.5公斤

	丁苯胶粉PSB150
	18公斤
	——

	疏水胶粉HP8029
	——
	10公斤


	
	

	
	
	
	
	

	通用K11防水聚合物砂浆  液料组份

	原料名称
	参考用量 %
	每吨用量/Kg
	物理状态

	L8242/30Y160
	40.00%
	400.0 
	乳白色液体

	清洁水
	60.00%
	600.0 
	水

	液体消泡剂
	0.10%
	1.0 
	乳白色液体

	液体防腐剂
	0.20%
	2.0 
	透明液体

	Total
	100.30%
	1003.0 
	　

	　
	　
	　
	　

	生产工艺：
1.首先加入计量清洁水 
2.开动搅拌加入防腐剂搅拌5分钟 
3.保持中速搅拌加入丁苯乳液并连续搅拌20分钟 
4.加入消泡剂并搅拌10分钟  
5.取样检测

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	通用K11防水聚合物砂浆  粉料组份

	原料名称
	配方用量 %
	每吨用量/Kg
	物理状态

	灰水泥PⅡ425R
	40.00%
	400.0 
	　

	石英砂(80-100目)
	25.00%
	250.0 
	　

	重钙粉(150-200目)
	35.00%
	350.0 
	　

	保水增塑
	0.10%
	1.0 
	　

	粉末消泡剂DF-770DD
	0.20%
	2.0 
	　

	Total
	100.30%
	1003.0 
	　


附聚合物水泥砂浆使用指南
1、主要材料及要求：
①水泥：一般使用强度等级不低于C32．5的普通硅酸盐水泥；

②砂：按施工对象不同，采用中砂或细砂；
 eq \o\ac(○,3)添加剂：保水增塑剂、抗裂纤维（面层选用）、防水乳液（防水选用）；
2、配制：

①普通水泥砂浆配制时，只需要按配方比例将水泥和添加剂用适量水搅拌均匀即可，添加剂用量按配方说明使用；

②防水砂浆配制时，先按配方比例将水泥和砂干拌均匀，再将规定的添加剂和水加入，用机械或人工搅拌均匀即可。配制好的防水砂浆 常温下（20 ±2℃），最好在1小时内用完。

3、施工：

①基面处理：砂浆(或混凝土)应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等 应清除干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管 不同材料接触的部位其周围应打磨干净。

②普通水泥砂浆施工：分层施工，待第一层聚合物水泥砂浆初凝后， 再抹第二层聚合物水泥砂浆，直至需要厚度（初凝4小时、终凝8小时）；
 eq \o\ac(○,3)防水砂浆施工：

A、在处理好的基层表面上涂刷一遍界面水泥砂浆提高与基面的粘结力；

B、待界面水泥砂浆不粘手后，即可将拌和好的聚合物水泥砂浆均匀地刮抹 在基层表面上，并用抹子压平抹光，厚度一般为外墙：3-5mm；地 下室、水池：5-8mm；

C、施工24小时后需进行湿养护，养护时间视气温条件不同而不同， 常温下以3—5天为宜；
