彩色饰面砂浆中白水泥的调配
彩色饰面砂浆是近年来比较流行的新型内外墙装饰材料，其中水泥基的彩色饰面砂浆应用最广，颜色多样、质感丰富、绿色环保、耐久性优异、自重荷载低等诸多优点，使其成为内外墙装饰材料的新宠，但是因为它自身性能要求较高，所以在选择材料和配方调制方面的难度要远远高于普通的聚合物砂浆。本文着重讲一下其中的基础原材料——白水泥。
彩色饰面砂浆的着色要求较高，按调色理论来讲，基础材料为白色且易上色，白水泥就成为其不二的选择。白水泥应用到彩色饰面砂浆中效果最好的是白色高铝水泥，其次是白色硫铝水泥，最后才是白色硅酸盐水泥。先说一下白色高铝水泥，它的选择性很小，基本上就是凯诺斯公司的“Ternal white”又叫“特诺白”。它的白度可以达到93~96，这种极白的颜色几乎可以适应所有的颜料，而且由于没有游离氧化钙和碱而不会泛碱风化，另外它的硬化速度可控性、可操作性、抗收缩性、抗腐蚀性、耐磨性以及超高的后期强度等等各种优异的性能，让它成为彩色饰面砂浆的不二之选。但唯一可惜的是它的价格实在是太高，每吨要达到一万左右，这样就将大多数使用企业挡在了门外。
接着是白色硫铝水泥，国内很多水泥厂家都能大量生产，因此价格比较适中，每吨在两千元左右。它的优点是硬化速度可控性强，抗收缩性和抗腐蚀性也不错，也不容易泛碱。但白度不够（只有70左右），后期强度差则是它的短板，严重的制约了它在彩色饰面砂浆中的使用。
最后是目前在彩色饰面砂浆行业使用最广泛的白色硅酸盐水泥。它的白度和后期强度是非常不错的，但其余性能就非常一般，尤其是硬化速度的可控性即操作性差强人意。为了解决这个问题，不少企业把白色高铝水泥或白色硫铝水泥和它进行复配，但各企业的技术水平参差不齐，技术力量强的企业还能调的差不多，大多数水平一般的就会问题频出，并且复配好的二元或三元体系，还会因为水泥批次的不同或气温的变化要随时调整。
综上所述，三种类型的白水泥各有优缺点，从目前的综合性价比来看，选择白色硅酸盐水泥是权宜之计。有没有更优的方案呢？答案是肯定的，普硅水泥加专用快硬剂在水泥基建材中的应用已经日趋成熟，只不过白色硅酸盐水泥专用的白色快硬剂在行业内还非常少见。目前我们找到一种专门生产白色水泥工艺品专用“瓷白快硬剂”，调配在彩色饰面砂浆的白色硅酸盐水泥中，效果还是很不错的。相关技术指标如下：

试样采用银杉42.5普通硅酸盐水泥：

	项目
	初凝
	终凝


	银杉42.5硅酸盐水泥
	≥60min
	≤10h

	掺入8%瓷白快硬剂同时减掉8%水泥
	≤15min
	≤2h


	

掺入8%瓷白快硬剂

普通硅酸盐42.5水泥


抗压
强度
MPa

 42.5

 33

 25

 17

      0    2t    4t      8t          24t                   28d  小时（t）/天数（d）注：根据要求不同，本产品掺量5%-10%即有很好的效果，掺量越大，凝结时间越短。
	彩色饰面砂浆参考配方
原材料
	品牌/型号
	配比（Kg）

	白色普通硅酸盐水泥 
	42.5
	280

	瓷白快硬剂
	STB
	25

	石膏
	硬石膏
	50

	重钙
	300目
	50

	耐水型胶粉
	美国瀚森HP8029
	30

	甲基羟乙基纤维素醚
	三星ETC4001
	2-4

	淀粉醚
	奥地利8873
	0.5

	石英砂
	70-140目
	补足

	有机硅憎水剂
	德固赛P750
	1-2

	木质纤维
	白色超细
	2-3

	抑碱剂
	STB
	2-3

	颜料
	按需调色
	适量

	总量
	
	1000


原材料的不同可能导致性能上的差异，请根据实际情况调整，或联系我们
瓷白快硬剂
一、产品说明
瓷白快硬剂是我公司近期开发的一项新技术产品。 本产品主要针对普通硅酸盐白水泥的凝结时间长而开发的快硬材料，是一种矿物类高活性铝酸盐混合胶凝补充材料，且添加了锂盐的产品，而锂盐产品被广泛应用于 水泥制造和水泥制品工业中，其促凝、早强在水泥中的应用报导和论文的发表屡 见不鲜。本产品可有效提高白水泥早期强度，并对后期强度没有影响。
二、产品特点
1、很好凝胶韧性
2、优异的快硬性 快速有效的提高水泥早期强度
3、较好的保水性 不会造成砂浆脱水
4、较好的流动性 不影响砂浆本身的流动施工性
5、碳化系数低（产品不容易粉化）
三、用于水泥产品的详细介绍
在阿尔博安庆白水泥里作为速凝早强剂，在8%左右的掺量下，初凝速度15
分钟以内，初凝终了（脱模）时间在 2 小时以内，掺量越大速度越快，强度越高8 小时强度可 达到终凝强度 50%-60%，能够替代白色硫铝酸盐水泥早期不易施工、后期强度下降快。
产品适用于对脱模速度有要求的白色高档构件，白色装饰工艺品，和一些对凝结时间有要求的调色水泥砂浆中,如彩色饰面砂浆。
四、技术指标
产品名称：
瓷白快硬剂
类
型：    高活性铝酸盐混合胶补充材料
外
观：
白色粉末（白度93）
比
重：
2.9

比表面积：
3500

添加范围：
胶凝材料5%-10%
